### 3.10.2. Круглые гайки с отверстиями на торце под ключ класса точности А (по ГОСТ 6393-73) и шлицевые класса точности А (по ГОСТ 11871-88)

ГОСТ 6393-73                                ГОСТ 11871-88 Исполнение 1

Допускается вместо фаски скругление R=с.

Размеры, мм

| Общие размеры | ГОСТ 6393-73 | ГОСТ 11871-88 |
| --- | --- | --- |
| d | Шаг резьбы | D* (отклонение по hl2) | D1* | с, не более | d1 | m* | h | с1, не более | b | h |
|  |  |  |  |  | Отклонение |  | Отклонение |
|  |  |  |  |  | по Н13 | по hl4 | по +IТ14 |  | по Н14 | по Н14 |
| 8 | 1 | 18 (22) | 13 (13,5) | 0,6 | 3 | 8(6) | 5 | 0,4 | 4 | 1,5 |
| 10 | 1,25 | 22 (24) | 15 (15,5) |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 |  | 26 | 18 (17,5) |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 14 | 1,5 | 28 | 20 (18,5) |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 16 |  | 30 | 22 | 1,0 (0,6) | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 32 | 24 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 34 | 27 (26) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 38 | 30 (29) |  |  | 8 (10) |  |  |  | 2,5 |
| 24 |  | 42 | 34 (31) |  | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 27 |  | 45 | 34 (35) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 48 | 39 (38) |  | 4,5 |  | 7 | 0,6 |  |  |
| 33 |  | 52 | 40 |  |  |  |  |  | 8 | 3 |
| 36 |  | 55 | 48 (42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 60 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 65 | 56 (52) |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 70 | 56 (55) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 75 | 64 (58) |  |  | 12 |  |  |  | 3,5 |

* Размеры, указанные в скобках, относятся к гайкам по ГОСТ 11871-88.

** n = 4 для d =8…100 мм; n =6 для d свыше 100 мм.

Пример обозначения гайки по ГОСТ 11871-88 исполнения 1, диаметром резьбы d =16 мм с мелким шагом резьбы 1,5 мм, с полем допуска 6Н, из углеродистой стали марки 35, с покрытием химическим окисным и пропитанным маслом:

Гайка М16х1,5-6H.05.05 ГОСТ 11871-88