Гайки шестигранные корончатые по ГОСТ 5918-73

Размеры гаек

| Наименование параметра | Размеры |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Шаг резьбы, мм | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| Диаметр описанной окружности D, мм | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,5 | 33,3 |
| Размер под ключ S, мм | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Высота гайки H, мм | 9,5 | 12 | 15 | 19 | 22 |

Виды покрытий

| Код покрытия | Вид покрытия |
| --- | --- |
| 01 | Оксидирование |
| 02 | Пассивирование |
| 03 | Цинкование |
| 04 | Хромирование |
| 05 | Никелирование |
| 06 | Электрополировка |

Пример обозначения гайки

Гайка М12.7H.5.01.6 ГОСТ 5918-73

Гайка исполнения 1, диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 7Н, класса прочности 5, с покрытием 01, толщиной покрытия 6 мкм.