ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ

от 0 до 650°С

Типы и основные размеры

ГОСТ 9066-75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions | ГОСТ 9066-75* Взамен ГОСТ 9066-69 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С.

Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40кгс/см2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Шпильки должны изготовляться следующих типов:

А-шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С;

Б-шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С;

В-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;

Г-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;

Д-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С.

3. Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 1, 2.

Тип А

Тип Б

__________

* Размер для справки

Черт. 1

Черт. 2

Тип Д

__________

* Размер для справки.

Черт. 3

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
|  | мелкий | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | d1 | По ГОСТ 1925.8-73 и ГОСТ 19256-73. |
|  | для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2 (пред. откл. по h12) | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  |  |  | с мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 |
|  |  |  |  | - |
| Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д | - | 10 |
| Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д | - | М12 |
| Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5s | - | 13 | 17 |
|  | d6 | - |
| Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г | - | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
| Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В | - | 14 | 20 | 25 | 30 |
| Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В | - | 20 | 30 | 34 | 40 |
| Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д | 6 | 8 | 12 |
| Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д | - | 7 |
| Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В | - | 12 | 15 | 20 |
| Глубина резьбы осевого отверстия из для шпилек типов В, Г, Д | - | 30 |
| Размер «под ключ» для шпилек типа В | S (пред. откл. по h12) | - | 13 | 22 | 27 | 32 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  | пред. откл. | +1,8 | +2,1 | +2,5 |  | +3,0 | +4,0 |
| Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | - | 15 | 25 |
|  | при накатке резьбы | - |
| Высота головки 13 для шпилек типа В | - | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 |

Продолжение

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы | крупный | 6 |  |
|  | мелкий | 4 | 4 и 6 |
| Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | D1 | По ГОСТ 19268-73 и ГОСТ 19256-73 |
|  | для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2 (пред откл. по h12) | с крупным шагом | 54 | 56 |  |
|  |  |  | с мелким шагом | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 119 | 134 | 154 |
|  |  |  |  | - | 64 | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
| Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д | 10 и 20 | 20 | 36 |
| Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д | М12 и М24 | М24 | М42 |
| Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5 | 17 и 32 | 32 | 54 |
|  | d6 | - | 40 | 85 |
| Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
| Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В | 30 | 32 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В | 40 | 45 | 58 | 70 | 80 | 95 | 100 |
| Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д | 12 | 16 |
| Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д | 7 | 10 | 13 |
| Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д | 30 и 50 | 50 | 75 |
| Размер «под ключ» для шпилек типа В | S (пред. откл. по hl2) | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 |
|  | пред. откл. | +4,0 |
| Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | 25 |
|  | при накатке резьбы | - | 35 | 40 |
| Высота головки 13 для шпилек типа В | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 145 | 160 | 180 |

Примечания:

1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.

2 Диаметр гладкой части d1 шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d>52 ммдолжен быть равен среднему диаметру резьбы. Допускается диаметр гладкой части шпилек типов Б, В, Г и Д выполнять размером среднего диаметра резьбы, выполненной методом накатки.

3. Размеры радиусов перехода R и концевых фасок не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется методом накатки.

4. Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6 d или 1,8 d на шпильках всех типов.

5. Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстия d6, при этом на шпильках типа Г цилиндрический выступ допускается выполнять по высоте I2, равной удвоенному шагу резьбы.

6. Допускается на шпильках типов В, Г и Д осевое отверстие выполнять диаметром d3, равным 6,7 мм для шпилек М30 и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт-по ГОСТ 4751-73.

7. Допускается уменьшение диаметра d7 на величину шага резьбы.

8. Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным диаметром резьбы до М60 осевое отверстие d3 и гнездо под рым-болт не выполнять.

9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± по ГОСТ 25670-83.